## Slide 1: 磷扩散制备p-n结
2014年9月

## Slide 2
一、实验目的
掌握扩散制备半导体p-n结的方法；
掌握掺杂浓度测试的方法；
掌握四探针测试表面方阻；
了解影响扩散浓度的因素。

## Slide 3
二、实验原理
硅片是由硅单晶体构成，在理想的硅单晶中，原子的周期性排列是非常规则的。
替位式扩散机构的示意图

## Slide 4
磷的扩散源有气态、液态和固态。不管什么形态，扩散反应如下式所示：
2P205+5Si→4P十5Si02
通过含磷的化合物与硅表面反应，在硅的表面沉积一层磷的化合物，通常是P2O5，然后，在高温下和硅反应，生成单质磷原子，扩散到单晶硅片体内，形成p-n结。通过测定扩散前后表面薄层电阻，可以考察分析扩散掺杂的浓度。

## Slide 5
三、实验试剂与装备
3.1 实验试剂
去损伤层的清洁硅片
无水乙醇、25wt%NaOH溶液、1:1HCl、1:1H3NO3、5%HF、磷源、去离子水
3.2 实验装备与仪器
水浴锅、KW-4A型台式匀胶机、红外快速烘箱、四探针测试仪

## Slide 6
四、实验步骤
步骤 | 试剂与装备 | 过程
1 | 25wt%NaOH溶液，100℃水浴锅，硅片架，温度计，500ml塑料烧杯一个，100-250ml量筒各一个。 | 水浴锅升温至80℃，在500ml塑料烧杯中加入300ml碱溶液，放入水浴锅，待烧杯温度到80℃时，将硅片放置在耐碱架上，放入烧杯中，保温6分钟。
2 | 去离子水洗瓶一个，1:1HCl溶液，500ml塑料烧杯1个，乙醇洗瓶一个，洗耳球一个。 | 从碱液中取出硅片架，用去离子水冲洗2-3遍，然后放入1:1HCl溶液中保持1-3分钟，去除表面Na2SiO3，取出，用去离子水反复冲洗，最后用无水乙醇冲洗2-3次，然后用洗耳球吹干。
3 | 100℃水浴锅，1:1HNO3溶液， 500ml塑料烧杯，硅片架。 | 水浴锅升温至80℃，在500ml烧杯加入240ml1:1HNO3溶液，放入水浴中，待烧杯温度到80℃时，放入硅片架，保温10分钟。
4 | 洗瓶，去离子水，红外烘箱 | 取出硅片，用去离子水淋洗3-4次，在红外烘箱中干燥。

## Slide 7
5 | 磷源，旋涂仪 | 把表面氧化硅片放置在旋涂仪上，滴2-3滴磷源溶液，9s内增大到最高转速3000转/分，在最高转速下运行20s。关闭旋涂仪，把硅片放在远红外快速干燥箱内烘干待用。 | 15-20分钟
6 | 快速炉 | 将扩散炉升温至950℃，把涂有磷源的硅片放置在硅片架上，放置在扩散内，950℃下保温30分钟。关闭炉子，取出硅片。 | 50分钟
7 | 5%HF，去离子水，红外烘箱 | 将扩散好的硅片在5%的HF酸中浸渍3-5分钟，取出用去离子水淋洗至中性，在红外烘箱中干燥。 | 15-20分钟
8 | 四探针仪 | 用四探针仪测定硅片表面角及中心位置方阻，然后取算术平均值 | 30分钟
实验总时间 |  |  | 220分钟

## Slide 8
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值
方阻Ω/□ |  |  |  |  |  | 
六、讨论
1） 表面掺杂浓度与方阻之间的关系？
2） 在涂覆磷源之前为什么要进行HNO3处理？
3） 高温扩散反应以后为什么要用HF处理？
五、实验报告